Провода медные неизолированные гибкие ТУ 16-705.466-87

НАЗНАЧЕНИЕ

Провода гибкие применяются в электрических установках и устройствах, а также в качестве антенн.

КОНСТРУКЦИЯ

Провода скручены из медных отожженных проволок марки ММ правильной скруткой. Соседние повивы скручены в противоположные стороны. Направление скрутки верхнего повива проводов - левое.

Расшифровка аббревиатуры кабеля МГ:

М - Медная токопроводящая жила

Г – Гибкий

Технические характеристики:

| Наименование | Расчётная масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм | Электрическое сопротивление проводов, Ом не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на период приемки и поставки | на период эксплуатации и хранения |
| МГ 1,5 | 14 | 1,6 | 11,9 | 13,68 |
| МГ 2,5 | 23 | 2,4 | 7,17 | 8,25 |
| МГ 3 | 27 | 2,6 | 6,46 | 7,43 |
| МГ 4 | 36 | 3,0 | 4,64 | 5,34 |
| МГ 5 | 45 | 3,3 | 3,96 | 4,55 |
| МГ 6 | 53 | 3,7 | 3,20 | 3,68 |
| МГ 8 | 68 | 4,1 | 2,45 | 2,81 |
| МГ 10 | 92 | 4,8 | 1,76 | 2,02 |
| МГ 16 | 148 | 6,0 | 1,15 | 1,32 |
| МГ 25 | 235 | 7,7 | 0,707 | 0,813 |
| МГ 35 | 299 | 8,6 | 0,547 | 0,629 |
| МГ 50 | 435 | 10,4 | 0,375 | 0,731 |
| МГ 70 | 621 | 12,4 | 0,264 | 0,304 |
| МГ 95 | 856 | 14,6 | 0,193 | 0,222 |
| МГ 120 | 1096 | 16,7 | 0,150 | 0,173 |
| МГ 150 | 1327 | 18,4 | 0,123 | 0,141 |
| МГ 185 | 1641 | 20,5 | 0,100 | 0,115 |
| МГ 240 | 2188 | 23,6 | 0,0748 | 0,086 |

Строительная длина проводов сечением, не менее:

1.5-6.0 мм2 - 50 м;

10.0-25.0 мм2 - 2000 м;

35.0-70.0 мм2 - 1000 м;

95 мм2 - 500 м;

Срок службы проводов не менее 10 лет.

Условия эксплуатации и монтажа:

Климатическое исполнение проводов В, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

Провод МГ выдерживает колебания температуры от минус 60 °С до плюс 55 °С.

Устойчив к воздействию атмосферных осадков, микроорганизмов, солнечной радиации

Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 133*10-4 кПа до 294 кПа;

Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов;

ФОРМА ПОСТАВКИ

1. Провода поставляются на деревянных барабанах по ГОСТ 5151-79 «Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов» или бухтах. Упаковка и маркировка соответствует ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура».